ELASTOCEM

FLEXIBLER ZWEIKOMPONENTEN ZEMENTMÖRTEL

FÜR ABDICHTUNGEN

| BESCHREIBUNG | Spezielles, fiberverstärktes und vorgemischtes Zweikomponenten Zementprodukt. Die Pulverkomponente enthält Zement, Zuschlagstoffe und spezielle Zusatzprodukte. Die flüssige Komponente enthält Kunstharze in wässriger Dispersion. Gemischt ergeben die beiden Komponenten eine formbare Masse mit sehr guter Haftung und Verarbeitung, die sowohl auf vertikale als auch auf horizontale Flächen ohne Tropfen bis zu einer Stärke von 2 mm aufgebracht werden kann. Nach der Aushärtung verfügt ELASTOCEM über: - Ein hohes Maß an Elastizität und Wassersperrvermögen. - Eine optimale Haftung auf Beton, auf jeder Art von Zementuntergrund und glatten, dichten Flächen wie z. B. Keramikfliesen, geschliffenem Naturstein, PVC, Linoleum. - Eine sehr gute Widerstandsfähigkeit gegen Kohlendioxyd, Chlorid und Sulfat. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANWENDUNGSBEREICHE | ELASTOCEM ist sehr gut geeignet als: - Wasserdichte Schutzbeschichtungen auf Beton, der chemischen Beanspruchungen ausgesetzt ist. - Flexible, wasserdichte Abdichtungen contro terra und zur Rissüberbrückung bei Zementputz. - Wasserdichte Beschichtungen unter Fliesenbelägen in Innen- und Außenbereichen wie z. B. auf Balkonen, Terrassen, Schwimmbädern etc. - Flexible Abdichtungen auf belasteten, nicht-starren Untergründen. - Flexible Abdichtung in Innenbereichen auf Untergründen aus Keramikfliesen, PVC, Linoleum etc. zur Vorbereitung der Verlegung von Keramikfliesen, oder Fliesen und Belägen aus Naturstein mit Zementklebern. |  |  |  |
| UNTERGRÜNDE Zementestriche Zementestriche mit Fußbodenheizung Estriche aus LITOCEM Beton Zement-Putz Bestehende Beläge aus Keramikfliesen, Natursteinfliesen, PVC, Linoleum (nur Innenbereiche). | REIFEZEIT 28 Tage 28 Tage 24 Stunden 6 Monate 1 Woche pro cm Stärke | MAXIMALE RESTFEUCHTE 3% 3% 3% |  | ALLGEMEINE BEDINGUNGEN sauber und trocken fest und tragfähig frei von Rissen ausreichend gereift frei von Wasserrückständen |
| VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE | Der Untergrund muss fest, sauber, frei von losen Teilen, Staub, Öl, Rost bzw. von allem sein, was die Haftung beeinträchtigen könnte. Untergründe aus PVC, Linoleum usw. Müssen sauber sein und frei von Fetten, hierzu entsprechende Lösungsmittel verwenden. Bestehende Untergründe aus Keramikfliesen oder geschliffenem Naturstein müssen mit Wasser und Ätznatron benetzt werden, anschließend abspülen und abtrocknen. Poröse Zementuntergründe mit Wasser bedecken und dieses vollständig abtrocknen lassen, bevor Sie ELASTOCEM einsetzen. Um die Arbeit zu beschleunigen empfehlen wir, das überschüssige Wasser mit einem Schwamm oder Druckluft abzutrocknen. |  |  |  |
| MISCHUNGSVERHÄLTNISSE | Komponente A (Pulver) 24 kg (1 Sack) |  | Komponente B (flüssig) 8 kg (1 Kanister) | Die Komponenten werden im richtigen Mischungsverhältnis angeliefert |
| VORBEREITUNG DER MASSE | Die Komponente B (flüssig) in eine sauberen Behälter geben und unter Rühren die Komponente A (Pulver) hinzugeben. Mit einer Bohrmaschine mit Schraubenquirl durchmischen, bis die Masse gleichmäßig durchmischt und frei von Klumpen ist. Von einer manuellen Mischung ist abzuraten. Die Masse danach 5 Minuten setzen lassen und nochmals kurz durchmischen. |  |  |  |
| ANWENDUNG | Die Masse mit einem glatten Stahl-Spachtel in einer Auftragsschicht von 2 mm direkt auf den Untergrund auftragen. Dies muss innerhalb der mischoffenen Zeit – ungefähr 1 Stunde bei einer Temperatur von 23 Grad – geschehen. Eine zweite Auftragsschicht kann aufgebracht werden, wenn die erste teilweise getrocknet ist (nach ungefähr 3 bis 4 Stunden bei 23 Grad). Als rissüberbrückende Abdichtung oder in besonders belasteten Bereichen (Schwimmbäder, Terrassen) ist zu empfehlen, in ELASTOCEM ein antialkalisches 4 mm-Fibermaschennetz einzulegen. Die Endglättung kann einige Minuten nach dem Aufbringen mit einem glatten Spachtel durchgeführt werden. |  |  |  |
| EMPFOHLENE KLEBER | Die Verlegung von Keramikfliesen oder Naturstein auf der ELASTOCEM Auftragsschicht kann nach mindestens 5 Tagen Ausreifung unter günstigen Bedingungen (+ 23 Grad) mit breiten Fugen erfolgen. Für die Wahl des richtigen Klebers unter Berücksichtigung des Fliesenformats die Übersicht zu Rate ziehen. Setzen Sie sich in Zweifelsfällen mit der technischen Beratung unseres Unternehmens in Verbindung. |  |  |  |
| HINWEISE ZU IHRER SICHERHEIT | - Weder Kalk noch Zement dem Produkt beimischen. - Das Produkt nicht auf Flächen auftragen, die Feuchtigkeitsaufschwemmungen aufweisen. - Bei Anwendung im Außenbereich mindestens 24 Stunden vor Regen und Frost schützen. - Das Produkt bei einer Temperatur zwischen + 8 Grad und + 35 Grad verarbeiten. - Die Auftragsschicht darf 2 mm nicht überschreiten. - Bei sehr warmem Klima die Verpackungen vor direktem Sonnenlicht schützen. Nach dem Auftragen die Flächen abdecken, um ein schnelles Austrocknen zu verhindern. - Das Produkt nicht für Anwendungen einsetzen, die nicht auf diesem technischen Merkblatt verzeichnet sind. |  |  |  |

| TECHNISCHE DATEN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aussehen | Komponente A: pulverig | Komponente B: flüssig |
| Farbe | Grau |  |
| Zoll-Klassifizierung | 3824 50 90 |  |
| Haltbarkeit | 12 Monate in der Originalverpackung an einem trockenen Ort bei einer Temperatur von nicht weniger als 5 Grad. Die Komponente B (flüssig) ist frostempfindlich. |  |
| ANWENDUNGSWEISE |  |  |
| Mischungsverhältnisse | Komponente A: 3 Teile (24 kg) | Komponente B: 1 Teil (8 kg) |
| Reifezeit | 5 Minuten |  |
| Konsistenz der Masse- | fließende Masse |  |
| Mischoffene Zeit | Ca. 1 Stunde |  |
| Verarbeitungstemperatur | Zwischen +8°C und +35°C |  |
| Maximale Auftragsschicht | 2 mm |  |
| Wartezeit zwischen der 1. und der 2. Auftragsschicht | 3 bis 4 Stunden bei einer Temperatur von +23°C |  |
| Verbrauch | 1,7 kg/m2 pro mm Stärke |  |
| Wartezeit bis zur Verlegung von Keramikfliesen | 5 Tage |  |
| LEISTUNGSMERKMALE |  |  |
| Haftung auf Beton nach 28 Tagen unter Standardbedingungen | > 1 N/mm2 |  |
| Haftung auf Beton nach 7 Tagen unter normalen Bedingungen und 21 Tage im Wasser. | > 0,5 N/mm2 |  |
| Beständigkeit gegen Wasser nach 7 Tagen unter einem Druck von 3 bar (DIN 1048) | wasserundurchlässig ????? |  |
| Bruchtest nach 14 Tagen unter Standardbedingungen (DIN EN ISO 527 | 19,7% |  |

| VERPACKUNG |  | Sack zu 24 kg Standardpalette 1440 kg Kanister zu 8 kg Standardpalette 480 kg Produkteinheit 32 kg |
| --- | --- | --- |
| INFORMATIONEN ZU IHRER SICHERHEIT | Komponente A (Pulver) | Das Produkt enthält Zement Xi – reizt R36/37/38 Reizt die Augen, die Atemwege und die Haut. R43 Kann Kontaktallergien auslösen S2 Nicht in der Reichweite von Kindern lagern S22 Produktstaub nicht einatmen S24/25 Augen- und Hautkontakt vermeiden S26 Bei Kontakt mit den Augen sofort mit reichlich Wasser abwaschen und einen Arzt aufsuchen. S36/37 Schutzkleidung und –Handschuhe tragen S46 Bei versehentlicher Einnahme sofort einen Arzt verständigen und die Produkt-Verpackung oder das –Etikett vorzeigen. |

Die hier aufgeführten Hinweise und Informationen stellen Erfahrungswerte dar und haben daher Empfehlungscharakter. In jedem Einzelfall muss der Ausführende die Bedingungen vor Ort prüfen. Die Verantwortung für das Arbeitsergebnis liegt beim Ausführenden

| Scheda N° 602 | Revisione N° 0 | Del: agosto 2003 |
| --- | --- | --- |