HIDROFLEX

FLÜSSIGE DICHTFOLIE AUF DISPERSIONBASIS FÜR INNENBEREICHE

| EIGENSCHAFTEN | Fließfähige grüne Paste mit Einkomponentenstruktur auf Kunstharzbasis und in wässriger Dispersion .Das getrocknete Produkt zeichnet sich durch eine hohe Elastizität aus , die von –20°C bis +100°C beibehalten wird. Es gleicht alle strukturellen Bewegungen aus , die durch Temperaturänderung oder Schwingungen verursacht sind. Die Paste ist thixotropic und kann daher auch auf senkrechten Flächen aufgetragen werden. Das Produkt ist von ????? und von VTT anerkannt. |
| --- | --- |
| ANWENDUNGSBEREICHE | Geeignet zur Abdichtung von Flächen im Innen- und Außenbereich wie : - Abdichtung von Untergründen aus Gips, Gipskarton ,Zement oder Beton in Badezimmern oder duschen vor dem Verlegen von keramischen Platten und Fliesen. - Abdichtung von Werkbrett vor der Verlegung von Keramikfliesen. - Als Dehnungshülle zum Schutz gegen Rissbildung vor der Fliesenverlegung, damit der Riss sich nicht auf der Oberfläche ausbildet. |
| VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE | Die Untergründe müssen sauber, fest ,frei von sich losenden Teilen, Fetten und Olen sein. Sie müssen außerdem trocken und gegen Feuchtigkeit geschützt sein. Anstrich –oder Lackfarben müssen mit mechanischen Mitteln beseitigt werden. Auf Gipsuntergründen muss die Feuchte mit Hygrometergerät geprüft werden: sie muss unterhalb 0,5% betragen. Vor der Anwendung müssen Anhydritestriche rauh gemacht werden. Saugende Untergrunde müssen mit ein oder zwei Schichten von PRIMER F(verdünnt mit Wasser nach Saugfähigkeit des Untergrundes ) vorbehandelt werden: das Produkt mit Rollen oder Pinsel anwenden (300 g/m2). Nach ca. 20 Minuten bei +23°C kann die Wasserdispersion aufgetragen werden. |
| ANWENDUNG | Das Produkt kann mit Walze, Pinsel oder glatter Spachtel direkt auf den vorbehandelten mit Primer F Untergrund aufgetragen werden. Das Material sollte in zwei Schichten aufgebracht werden (Verbrauch: 1,3 Kg/m2) .Die zweite Schicht muss aufgebracht werden ,wenn die erste ausgetrocknet ist (nach ca. 2 Stunden). Die beiden Schichten müssen eine Starke von mindestens 1 mm haben. |
| VERLEGUNG DER FLIESEN | Die Verlegung der Fliesen muss wenigstens 24 Stunden nach der Auftragung von der zweiten Schicht von Hidroflex vorgenommen werden. Es ist empfehlenswert, Zementkleber der Klasse C2 oder C2F nach den Normen EN 12004 zu verwenden. Die technische Blätter der Kleber und die Übersichtstabelle besichtigen. |

| WICHTIGE HINWEISE | - Bei einer Temperatur zwischen +5°C und +35°C verarbeiten. - Das Produkt für die Verfugung von Cotto nicht verwenden. - Zu viel Produkt in dem Mörtel kann die mechanische Belastungen des Produkts niedriger machen und kann Farbveränderungen der Fugen verursachen. - Die Feuchtigkeit in dem Mörtel oder in dem Kleber verwendet zur Verlegung der Keramikfliesen kann Ausblühungen verursachen . - Verschiedene Mengen des Zusatzes können verschiedene Verfärbungen geben. - Nach der Aufnahme der Fliesen können helle Verfärbungen ( nicht saugende Fliesen )oder dunkle Verfärbungen (saugende Fliesen) erreicht werden. - Die Reinigung von porösen Fliesen wie polierte Feinsteinzeug kann schwierig sein. In diesen Fall ist eine Probeverfugung mit Reinigungsversuch vorzunehmen. Dunkle Farben nicht verwenden. - Bei heißer und windiger Witterung kann ein Vornässen des Fugenraumes ein zu schnelles Ansteifen des Fugmörtels verhindern. - Das Produkt nicht für Arbeiten verwenden , die nicht ausdrücklich auf diesem Merkblatt genannt sind. - Da Latexkol ein Produkt auf Wasserbasis ist, ist es frostempfindlich und darf nur bei Temperaturen über +5°C befordert oder gelagert werden. - Kanister gelagert unter der Sonne oder bei sehr warmer Lagerung nicht verwenden. |
| --- | --- |

| TECHNISCHE DATEN |  |
| --- | --- |
| Aussehen | Flüssig |
| Farbe | Grün |
| Trockenrückstand | 72-78 % |
| Viskosität | 41.000-47.000 mPa s |
| Zollklassifizierung | 4002 1100 |
| Lagerung | 12 Monate in der Originalverpackung an einem trockenen Ort .Frostempfindlich. |
| ANWENDUNGSHINWEISE |  |
| Anwendung | Mit Rolle , Pinsel oder glatte Spachtel |
| Trocknung | Ca 2 Stunden bei +23°C |
| Verarbeitungstemperatur | Von +5°C bis +40°C |
| Wartezeit vor der Verlegung | 24 Stunden |
| Ratsame Kleber zur Verlegung von Keramikfliesen | Zementkleber Klasse C2 oder C2F (EN 12004) |
| Verbrauch | 1,3 Kg/m2 |
| LEISTUNGSMERKMALE |  |
| Flexibilität |  |
| Wasserdichtigkeit 100 mm H2O/14 Tagen (EN 1928) |  |
| Alkalibeständigkeit |  |
|  | < 2 g |
|  | < 5 g |
| Verarbeitungstemperatur | Von – 30°C bis +100°C |
| Saurebeständigkeit | Gut |
| Alkalibeständigkeit | Gut |

| VERPACKUNG | 10 kg Kanister Standardpalette 750 kg 20 kg Kanister Standardpalette 720 kg 25 kg Kanister Standardpalette 675 kg |
| --- | --- |

Die hier aufgeführten Hinweise und Informationen stellen Erfahrungswerte dar und haben daher Empfehlungscharakter. In jedem Einzelfall muss der Ausführende die Bedingungen vor Ort prüfen. Die Verantwortung für das Arbeitsergebnis liegt beim Ausführenden.

| Scheda N° 501 | Revisione N° 0 | Del: agosto 2003 |
| --- | --- | --- |